Полимерные сорбенты для очистки  пахотных земель  и гидросферы от проливов нефти и нефтепродуктов

Васильев С.И.

Мелкозеров В.М., Фельдман Л.А., Вельп А.Я.,  Марьянчик Д.И.

ФГОУ ВПО Сибирский федеральный университет,  Красноярск, Россия

ОАО «Красноярскнефтепродукт», Красноярск, Россия

The comparative characteristics of sorbing capacity of polymer sorbents under clearing agricultural grounds and hydrosphere from leakage of petroleum products and oil are examined.

Сорбционная способность сорбентов, полученных на основе полимерных композиций,  проверена на ряде нефтепродуктов и их производных, а так же на жидких химических веществах. Сорбент предназначен для локализации и очистки поверхностей гидросферы, грунта, сточной, оборотной и технологической воды, газовоздушных жидкостей, растворителей, токсичных, ядовитых, химических, агрессивных и радиоактивных соединений, а также растворенных ионов тяжелых металлов при проведении плановых и профилактических мероприятий, возникновении аварийных чрезвычайных техногенных ситуаций, сопровождающихся пожарами.

К наиболее распространенным и эффективным адсорбентам относятся опилки, терморасширенный торф, солома, вспученный перлит и вермикулит [1], тонковолокнистые материалы из лавсана, акрилонитрила и полипропилена [2] с емкостью от 4 до 30 весовых частей на одну весовую часть поглотителя. Особенностью волокнистых материалов является многократное использование после извлечения поглощённых нефтепродуктов или других органических жидкостей в каландрах, центрифугах или других устройствах.

В плане совершенствования процесса сбора и ликвидации проливов легколетучих пожароопасных и токсичных органических жидкостей коллективом авторов разработан полимерный сорбент по [1] из нетоксичной модифицированной водорастворимой смолы, который, благодаря технике вспенивания и отверждения, имеет высокую пористость (84÷93%), причём большинство (до 90%) пор являются сквозными, открытыми. Получаемая пена гидрофобна и не поддерживает горение. В товарном виде полимерная пена является сухим порошком, имеющим гранулы неправильной формы до 10÷20 мм и компактные блоки толщиной от 50 до 150 мм. Кажущаяся плотность полимера 0,0070÷014 г/см3 при истинной плотности компактного полимера - 1 г/см3.

Сорбционные характеристики полимерных сорбентов изучались методом капиллярной пропитки в условиях жидкофазного контакта с последующей обработкой результатов с помощью графопостроителя. Материал в процессе всего времени смачивания при этом находился в условиях действия поверхностных сил на границе раздела жидкость-сорбент, и параметрами, определяющими ёмкость и скорость пропитки, являются поверхностное натяжение, вязкость и косинус краевого угла смачивания [2].

Непрерывно регистрируемое изменение количества впитывающейся жидкости позволило вычислить параметры капиллярной пропитки и рассчитать условно-пикнометрическую плотность, порозность «П», сорбционную ёмкость, выраженную соотношением mж/mс, вывод данных на графопостроитель позволяет получить и графическую зависимость количество сорбируемого продукта от времени.

Условно-пикнометрическая плотность вычисляется для каждой конкретной жидкости, т.к. является характеристикой её сорбирования, учитывает объём замкнутых, тупиковых (невпитывающих пор), и даёт возможность рассчитать значение порозности, характеризующее % пористого пространства сорбента.

Исследования сорбционных свойств разных модификаций полимерных сорбентов серии «УНИПОЛИМЕР-М» проводились на нефти транспортируемой по магистрали нефтепровод ОАО «Транссибнефть» и нефтепродуктах ОАО «Красноярскнефтепродукт»: дизельное топливо (летнее), бензин АИ-92,  бензин А-76, нефть сырая Сургутского месторождения, имеющая плотность d420 0,871-0,873, кг/см3; содержание солей, мг/л – 15,2; содержание воды, мг/л – 0,09; содержание серы, мас. % - 1,5.

Результаты исследования полимерных сорбентов двух модификаций (легкой-высокократной и средней), получены в лаборатории ФГОУ ВПО Сибирского федерального университета, приведены в таблице.

Исследованы два типа образцов, имеющихся плотностью в диапазоне 0,0067÷0,014 г/см3, порозностью 83,9% и пикнометрической плотностью в пределах 0,06 см3. Следует отметить, что пикнометрическая плотность и порозность образцов, определённые для широкого спектра нефтепродуктов близки по значениям, что свидетельствует о наличии в этих образцах открытых пор, проницаемых для всех видов нефтепродуктов и значительную скорость сорбции.

Важная особенность полимерной пены - это её экологическая безопасность (4 класс опасности), возможность количественной регенерации собранных продуктов извлечением в каландрах, прессах, центрифугах или другими приемами (Ротж - 1÷2 кг/см2). Эти свойства сочетаются с простотой утилизации остатка (0,5-2%  от собранного продукта) сжиганием, химической деструкцией (растворением в кислоте или щелочи) или полным биоразложением (как полимерной пены, так и остатков нефтепродукта в ней).

Благодаря описанным свойствам полимерная пена эффективно используется для быстрого поглощения и нейтрализации проливов легковоспламеняющихся, легкоиспаряющихся и, особенно, сильно токсичных жидкостей.

| Сорбент Поглощаемая жидкость | Физико-химические свойства жидкости | Поглощающая способность сорбентов |
| --- | --- | --- |
|  | d42O, г/см3 | η, m Па.С | σ, дин/см | cos θ | ρн, г/см3 | ρ*, г/см3 |  | "П", % | τ пропитки на высоту слоя 1 см, с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Полимерный сорбент (высокократный) | 0.0068 |  |  |  |  |
| Дизельное топливо летнее | 0.8426 | 4.31 | 28.40 | 0.8832 |  | 0.0410 | 106.5 | 83.4 | 8.9 |
| Бензин А-92 | 0.7992 | 8.62 | 24.76 | 0.9380 |  | 0.0716 | 109.7 | 90.5 | 4.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |
| Бензин А-76 | 0.7957 | 14.90 | 21.85 | 0.9816 |  | 0.0687 | 84.9 | 90.1 | 1.8 |
|  |  |  |  | , - |  |  |  |  |  |  |
| Нефть (Кириши) | 0.8724 | 26.30 | 28.00 | 0.8900 |  | 0.0422 | 120.0 | 83.9 | 173 |
| Полимерный сорбент (средней кратности) | 0.0082 |  |  |  |  |
| Дизельное топливо летнее | 0.8426 | 4.31 | 28.40 | 0.8835 |  | 0.0451 | 105.1 | 81.8 | 23.4 |
| Бензин А-92 | 0.7992 | 8.62 | 24.76 | 0.9382 |  | 0.0569 | 82.9 | 85.6 | 23 |
| Бензин А-76 | 0.7957 | 14.90 | 21.85 | 0.9818 |  | 0.0519 | 65.1 | 84.2 | 3.9 |
| Нефть (Кириши) | 0.8724 | 26.30 | 28.00 | 0.8906 |  | 0.0466 | 86 | 82.4 | 192 |

Результаты исследования сорбционных свойств пoлимерного сорбента

Не высокая стоимость сорбента при большой нефтеемкости  70г/г, низкая стоимость герметизирующего раствора (затраты на герметизацию 1 м2 – 12÷18 руб.) в сочетании с наличием отечественной сырьевой базы для производства полимера и типовых решений стационарных и мобильных генераторов пены должны открыть путь для широкого внедрения пены в народное хозяйство для очистки пахотных земель от проливов нефтепродуктов.

Литература

- Мелкозёров М.Г., Васильев С.И., Батутина В.М. Охрана окружающей среды и рациональное недропользование. Красноярск, СФУ. 2007г.

- Мелкозёров В.М., Мелкозёров М.Г. Сборник научных трудов «Перспективные материалы технологии конструкции экономика» г. Красноярск, 2005г. 23-28с.